СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕЧЕЙ С ФУТЕРОВКОЙ ИЗ КИРПИЧА И ИЗ КЕРАМОВОЛОКНА

Ниже приведено сравнение основных показателей печей с кирпичной и с керамоволокнистой футеровкой.

Базовые данные для сравнения (идентичные).

- наружные габариты по кладке:

  - длина: 2400 мм

  - ширина: 1800 мм

  - высота: 1800 мм

- температура нагрева: 1200С

- садка: 100 кг (стальные детали)

- скорость нагрева садки максимальная: 150С/час

- время нагрева садки от 20С до 1200С = 8 час

- температура на обшивке печи: 65С

- средняя температура кладки печи перед началом очередного цикла нагрева: 400С

- Тип отопления (газ, электроэнергия) не важен.

- Принимаем, что металл (садка) лежит непосредственно на подине – без поддонов (подставок).

- Принимаем, что в случае печи с керамоволокнистой футеровкой, из керамоволокна выложена вся печь, (включая подину, для наглядности и упрощения расчетов)

Сравнение  технических характеристик

| № п/п |  | Печь с кирпичной футеровкой | Печь с керамоволокнистой футеровкой | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материалы для футеровки | - шамот ША/(или ШБ): 174 мм - шамот-легковес ШЛ-1,0: 174 мм - Диатомит Д-500: 232 мм - Картон из асбеста хризотилового (КАОН): 10 мм Общая толщина футеровки: 590 мм (Указанная толщина обеспечит температуру на наружной обшивке 65С при температуре внутри печи 1200С) | - модульные блоки LYTX 1427Z толщиной 300мм - маты из керамического волокна LYTX 1260T толщиной 80 мм Общая толщина футеровки: 380 м (Указанная толщина обеспечит температуру на наружной обшивке 65С при температуре внутри печи 1200С.) |  |
| 2. | Масса футеровки | 9500 кг | 1400 кг | Уменьшение массы футеровки печи в 6,7 раза |
| 3. | Тепловая электрическая мощность | 105 кВт (при нагреве садки массой 100 кг за 8 часов с 20С до 1200С) | 34 кВт (при нагреве садки массой 100 кг за 8 часов с 20С до 1200С) | уменьшение тепловой электрической мощности печи в 3,1 раза (за счет уменьшения массы футеровки и снижения аккумулированного тепла) |
| 4. | Время нагрева и производительность |  |  |  |
| 5. | Масса металлоконструкций | 3800 – 4100 кг | 1700 – 1900 кг | Уменьшение массы металлоконструкций каркаса печи примерно в 2-2,5 раза – за счет снижения нагрузки на каркас от футеровки при уменьшении массы футеровки |
| 6. | Полезный объем печи | 0,44 м3 (440 л) | 1,77 м3 (1770 л) | Увеличение полезного объема печи в 4 раза при сохранении габаритных размеров печи по футеровке |
| 7. | Время монтажа/ремонта | Для печи с керамоволокнистой футеровкой время монтажа и капитального ремонта футеровки может быть уменьшено в 1,5 – 2 раза за счет применения монтажных панелей (металлоконструкции с предварительно смонтированной керамоволокнистой футеровкой) в полной монтажной готовности. |  |  |
| 8. | Межремонтный период эксплуатации | За счет высокой термостойкости керамоволокнистой футеровки в условиях циклического режима работы печи с остужением футеровки, а также возможности обеспечения хорошего качества монтажа и газоплотности печи по сравнению с кирпичной футеровкой, возможно увеличение межремонтного периода эксплуатации футеровки с 6-9 мес. до 2 – 3 лет при нормальной эксплуатации печи |  |  |

Указанные преимущества рассчитаны теоретически, а фактически могут быть немного менее ощутимыми, с учетом фактической футеровки рабочего слоя подин кирпичом либо бетоном,  а также поправками на фактический режим работы печей, условия и качество эксплуатации, качество ремонтных работ и пр.